## Slide 1: 120 GPa の ODMR は 473 nm で測るべきである
緑 532 nm 比で感度 ×2.5、磁気マップ取得時間 ×6
R. Abe Institute of Science Tokyo
2026-08
Notes: 0:00–0:40 結論を先に置く。答えは窓で、その中に市販の 473 nm DPSS がある。

## Slide 2: 試料は 2 枚のダイヤモンドの先端にある
キュレット径 ~100 µm、試料は pL。
超水素化物 | 転移温度 | 合成圧力
H₃S | 203 K | 155 GPa
LaH₁₀ | 250–260 K | 170 GPa
CeH₉ | ≤ 115 K | 80–100 GPa
(La,Ce)H₉ | 148–178 K | 97–172 GPa
最高の Tc は最高の圧力にはない。
実験の現実味がある超水素化物は 100 GPa 前後に集中する。よく特性の分かった DAC で届く圧力帯である。
試料が小さすぎる。数十 µm・pL の試料の磁化を、バルク測定でアンビルとガスケットの背景から分離することはできない。
抵抗の落下だけでは決着しない。この分野は繰り返しそれを経験してきた。必要なのは磁束排除そのものの観測である。
だから決着をつける測定は、局所・空間分解された磁気測定になった。
図: Bhattacharyya, PhD thesis, UC Berkeley (2022) Fig. 2.2。データ: Drozdov, Nature 525, 73 (2015) / 569, 528 (2019); Salke, Nat. Commun. 10, 4453 (2019); Bi, ibid. 13, 5952 (2022)。
Notes: 0:40–1:35 DAC とは何かを図で見せる。狙う圧力帯 → 試料が小さすぎる → 抵抗では決着しない、の 3 段。表は H₃S と (La,Ce)H₉ だけ読む。

## Slide 3: アンビルの内側の NV が、局所の磁束排除を撮る
先行研究の実測。(左) NV はキュレット表面の 50 nm 下に注入され、試料から µm の距離で同じ圧力を経験する。(中央・右) CeH₉ 上で B/H が 0.67 まで落ちる = 局所の磁束排除、しかも ~10 µm で不均一。
測定時間 ∝ 画素数 / ηB2
マップは ODMR スペクトルのラスタである。
科学的な中身はマップにある。遮蔽場のテクスチャ、捕捉磁束の幾何、そしてその Tc 近傍・圧力に沿った発展。
1 回のロードに数週間、1 回のアンビル破損で全損する領域では、感度は空間分解能・視野・到達できる (P, T) 点数を買う通貨である。
×2.5 感度
×6 マップ 1 枚の取得時間
図: Bhattacharyya, PhD thesis (2022) Fig. 7.2, 7.8; 同グループの成果は Nature 627, 73 (2024)。η の定義は Barry et al., RMP 92, 015004 (2020)。
Notes: 1:35–2:20 探針はアンビル内。既に撮れている実測を見せ、マップ時間 ∝ 画素数/η² で感度が通貨だと言う。

## Slide 4: 120 GPa では吸収帯とイオン化端が同時に青へ動く
ZPL が +0.40 eV 青方偏移し、Huang–Rhys 因子が 3.08 → 4.61 に増える。吸収極大は 586 → 474 nm。
同時に IP(³A₂) が 2.68 → 3.06 eV に上がる。3.06 eV = 405 nm。これより青は NV⁻ を直接 NV⁰ に変える。
120 GPa では σ(473) は σ(532) の 10 倍。
η ∝ Δν/(C√R) は C に線形、光子レートに √ で効く。釣り合いの位置は量的問題である。
K. O. Ho, C. Dailledouze et al., arXiv:2606.02399 (2026) — DFT + DAC。灰色の常圧曲線は単一有効フォノン近似（50 GPa 以下では粗い）。
Notes: 2:20–3:20 2 つの端が窓を挟み込む。常圧曲線は単一有効フォノン近似が粗い旨を先に断る（次ページの伏線）。

## Slide 5: 最適波長を動かすのは光学入力だけである
励起状態イオン化と再結合はどちらも σabs に比例するので、定常 NV⁻ 分率 f₋ から相殺する。f₋ は窓の中で 0.2% しか動かない。
校正でフィットする現象論定数は 1 つも λopt を動かさない。
効くのは 3 つだけ — ZPL 位置、電子格子結合、そして単一有効フォノン近似そのもの。最大の ±6.9 nm は他人の測定値ではなく我々のモデル形である。
だから答えは一点ではなく窓で述べる。
各入力を MC 範囲の端に振ったときの λopt の変化。等パワー比較では光子束 ∝ λ なので、最適は σabs 極大 474.0 nm ではなく λσabs 極大 475.5 nm。
Notes: 3:20–3:55 相殺 → 現象論非依存。ゼロが並ぶ絵が主張。ただし上の 3 本のうち最大は自分のモデル形であることを言い、「点ではなく窓」へ渡す。λσ の 1.5 nm は聞かれたら答える程度に留める。

## Slide 6: 答えは点ではなく窓である — 463–488 nm
励起線 | 感度比 | 
405 nm | 3.76 | イオン化端
473 nm | 1.002 | 市販 DPSS
532 nm | 2.53 | 従来の既定
473 nm DPSS は最適の 0.2% 落ち。457 nm ×1.11、488 nm ×1.05。
λopt は ZPL に追随して 0.4–0.6 nm/GPa。100 GPa では 486 nm。
97–172 GPa を通すなら 488 nm と 473 nm の 2 本立て。
感度比は最適 η に対する比。帯は入力の MC 16–84%。λopt = 475.5 +5.6 / −5.3 nm（単一有効フォノン近似の ±15% を含む）。
Notes: 3:55–4:45 答え。窓の広さと 473 nm の位置。MC 帯が窓の半分を占めることを隠さない。

## Slide 7: 先行実験を再現し、73 GPa で符号が変わる
較正は Dai 2022 の 3 点だけ（定数 2 個）。その上で 0–150 GPa・4 波長を 26/26 再現する（1 件は OPEN と申告）。
50 GPa の既報は青の優位を見つけなかった。モデルはそこで 0.56、緑が有利と答える。見つからなかったことが再現になっている。
波長依存の系統誤差は圧力に依らないので、比が 1 を横切る位置を作ることも動かすこともできない。
これが本研究を反証する測定である。
Bhattacharyya, PhD thesis (2022) Sec. 6.3; Dai et al., CPL 39, 117601 (2022); Hilberer et al., PRB 107, L220102 (2023)。
Notes: 4:45–5:55 再現と反証。較正は 2 定数だけ、26/26、50 GPa の null も再現。符号変化は単一圧力の系統誤差では作れない。

## Slide 8: 最適波長はパワーで青へ動く — ここは未校正である
稜線は 475.5 nm (u→0) → 465 nm (u = 0.1) → 447 nm (u = 0.3)。405 nm のイオン化端で止まる。
473 nm 固定のコストは u = 0.2 で ×1.22、u = 0.3 で ×1.51。緑に対する ×2.5 の大半を食う。
Dai 2022 の線形 PL は既存実験を u ≲ 0.3 に置く。移動の向きは全ドローで一致するが、量は校正前のシナリオである。
次の一手：473 nm 単色でパワー掃引 1 本。R(I) の線形離脱点が「低励起」を実パワーに換算する。
u = 1 は λopt における NV⁻ 遷移の半飽和強度。未校正の量は docs/next_step_power_dependence_experiment.md で決める。
Notes: 5:55–6:50 未解決。向きは頑健、量は未校正。既存実験がいる u ≲ 0.3 でコストが ×1.5 に達することを言い、473 nm 単色パワー掃引 1 本という次の一手に落とす。

## Slide 9: 473 nm が成り立つ条件、成り立たない条件
境界 | 条件 | 外れたとき
応力 | 準静水圧 (micropillar, α ≈ 0.95) | 平坦キュレット (α = 0.56) なら 510 nm。その形状は 40–50 GPa で ODMR コントラストを失う — micropillar は前提条件
圧力 | 約 73 GPa 以上 | それ以下では緑が有利。推奨が反転する
パワー | 低励起 (u ≲ 0.1) | 未校正（前ページ）。u = 0.3 では最適が 447 nm へ動き、473 nm 固定は ×1.51
アンビル | 低窒素アンビルへのイオン注入 | type Ib バルクは 500 nm 以下を強く吸収し、青を送れない
検出帯も ZPL とともに動く。常圧のパスバンドは 120 GPa で発光の 26% しか拾わない。青励起にして初めてカットオンも動かせ、×1.6 が上乗せされる — 合計 ×4。
120 GPa では 532 nm を 473 nm DPSS に替える。同じ磁気マップが 1/6 の時間で撮れる。
Notes: 6:50–7:35 適用条件とまとめ。校正は 473 nm の検証ではなく、絶対感度・パワー依存・f₋ の直接測定のために行う。